Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip Kimyasal Membran

Alt Yüzey Hazırlığı

Mevcut beton yüzlerde bulunabilecek toz, kir, çapak, yağ, harç artıkları, vb. yabancı maddeler yüzeyden

arındırılacaktır. Yüzey manuel taşlama makinası veya yüksek basınçlı su jeti ile temizlenecektir. Yüzey çatlakları,

soğuk derzler ve kuş gözleri R4 sınıfı yapısal harçları kullanılarak uygulamaya hazır hale getirilecektir.

Beton yüzeyde bulanabilecek segregasyonlar zayıf parçacıklar yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra yüzey

düzeltme ve tamir harcı ile düzgün hale getirilecektir.

Perde yüzey üzerindeki tie-rod delikleri delik çapından 1 cm daha büyük polietilen fitil ile minimum 4 cm

tamir harcı payı kalacak şekilde doldurulacaktır. Sonrasında bu delikler yapısal tamir harcı ile doldurulacaktır. Ayrıca

tüm kenar ve köşe kısımlara yapısal tamir harcı ile 5cmx5cm pah yapılacaktır.

Uygulama

Yalıtım imalatına hazır hale getirilen yüzey, yüzey sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olduğunun kontrolü

yapıldıktan sonra astar malzemesinin A ve B bileşenleri uygun karıştırıcı yardımıyla karıştırıldıktan sonra yüzeye

püskürtme makinası ile uygulanarak astarlanır. (Ürün uygulaması üretici firmanın talimatları dikkate alınarak

yapılacaktır.) Astar Sarfiyatı m² de 400 gr olacaktır. Astar yoğun transparan bir film şeklinde kurur (20° C’de en az 5

saat beklenecektir). Astar tarafından kapatılmayan boşluklar olması istenilen sarfiyatın altında kalınması vb.

durumunda ikinci kat astar uygulanacak olup bunun için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Astar

uygulaması sonrası kürleme süresi tamamlanınca sonraki iş kalemine geçilecektir.

Xolutec teknolojisine dayalı, yüksek kimyasal ve mekanik dayanıma sahip, iki bileşenli, çatlak köprüleme

özelliğine sahip membranı bileşenleri B’nin tamamını bileşen A kabına döküp mekanik bir karıştırıcıyla düşük hızda

(maksimum. 400 rpm) en az 3 dakika boyunca karıştırılır. Kabın yanlarını ve alt kısmını birkaç kez sıyırarak karışımın

tam bir şekilde gerçekleştiğine emin olunacaktır. Karıştırıcı kanatlarını karışımın içinde tutarak hava kabarcıklarının girmesine engel olunacaktır. Uygulamanın muntazamlığı için yarım paketler karıştırılmayacak ve elle karıştırma

yapılmayacaktır.

Uygulama makina ile yapılacaktır. Uygulama iki kat şeklinde yapılacak olup her katta m² sarfiyat 400 kg

olacaktır. Kuruma sonrası kalınlık en az 0.8 mm olacak olup bunun altında olan kalınlıkta yerlere gerekirse 3. Kat

sürülecek olup bunun için yükleniciye ilave bir ödeme yapılmayacaktır. Astar ile toplam kalınlık 0,9 mm altında

olmayacaktır.

Malzeme Teknik Özellikleri

Astar Malzemesi

Astar Malzemesine ait teknik özellikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kaplama Malzemesi

Madde 2.4.11.4- Depolama Koşulları

Malzemeler, ağızları açılmamış bir şekilde, üzerlerinde üreticinin markasının, depolama ve diğer bileşenlerle

karıştırma talimatlarının, üretim tarihi ve raf ömrünün, parti numarasının, renk bilgisinin yer aldığı etiketlerin

bulunduğu, orijinal ambalajlarında sevk edilecektir.

İnşaat imalatında gecikmelerine sebep olmamak için Üreticinin sipariş talimatlarına ve teslimat süresi gereksinimlerine

uyulacaktır.

Malzemeler, orijinal ambalajlarında ve teknik bilgi föylerinde belirtildiği şekilde, temiz, kuru ve direkt güneş

ışınlarından korunarak depolanacaktır. Depo alanlarında, üreticinin yazılı talimatlarına uygun çevresel koşullar

sağlanacaktır.

Depolama ve şantiye içi taşıma esnasında, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, malzemelere gelebilecek

zarardan yüklenici sorumlu olup, zarar görmüş malzeme kesinlikle kullanılmayacak olup, malzemenin kullanılması

durumunda onay verilmeyecek olup imalat söktürülüp hatasız malzeme ile yeni imalat yapılacak olup bunun için

yükleniciye hiçbir ek ödeme yapılmayacaktır.

Üretim tarihinden itibaren 12 ayı tamamlamış ürünlerin kullanılmasına izin verilmeyecektir.